附件2

2020年度公路水路行业产品（公路波形梁钢护栏立柱）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（根） | 抽样样本数（根） | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河北天创管业有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 北京市大兴国际机场北线高速公路西延及东延工程 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 北京市大兴国际机场北线高速公路西延及东延工程 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 河北省津石高速公路津冀界至保石界段JSJA1标三工区任丘市司马庄村 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 河北省津石高速公路津冀界至保石界段JSJA1四工区安国市北仕庄村 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 河北省津石高速公路津冀界至保石界段JSJA1标一工区大城东互通 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 山西建筑工程集团有限公司国道G342晋城过境段工程总承包项目部 | 山西省国道G342晋城过境段工程晋城底村机安交电标段库房 | 2200 | 20 | 18 | 2 | 立柱壁厚 | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 山西建筑工程集团有限公司国道G342晋城过境段工程总承包项目部 | 山西省国道G342晋城过境段工程晋城底村机安交电标段库房 | 2200 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 中吉智能交通设施有限公司 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 内蒙古自治区包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程包茂二标交安料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 中吉智能交通设施有限公司 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 内蒙古自治区包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程包茂二标交安料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 包头市公路工程股份有限公司 | 内蒙古自治区国道210线满都拉口岸至白云鄂博段公路工程项目K103主线旁 | 800 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 吉林省双洮高速公路交安材料料场 | 900 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 北京华凯交通科技股份有限公司 | 吉林省集安高速公路交安材料料场 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中交路桥建设有限公司通榆分公司 | 吉林省松通高速公路交安材料料场 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 吉林省集双高速公路交安24标材料料场 | 892 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 吉林省龙蒲高速公路交安02标材料料场 | 83367 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 吉林省京哈高速公路长春至拉林河段交安材料料场 | 500 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 吉林省京哈高速公路长春至拉林河段交安材料料场 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏润达交通养护有限公司 | - 江苏省溧阳至高淳高速公路南京段K34+700处 | 5000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 苏州三安交通设施有限公司 | - 江苏省溧阳至高淳高速公路常州段汤桥收费站料场 | 4758 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 浙江省G25长深高速公路德清至富阳段扩容杭州段第JA01标段YK68+300处路侧 | 30000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 青岛建工路桥集团有限公司 | 浙江省G25长深高速公路德清至富阳段扩容杭州段第JA02标段现场 | 12918 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 浙江省G25富阳至G60诸暨高速公路联络线工程第JA03标段现场 | 798 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 建德市路安交通设施有限公司 | 浙江省G25长深高速公路德清至富阳段扩容湖州段第JA01标段K15+900处路侧 | 16000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 徐州市公路工程总公司 | 浙江省G25德清至G60桐乡高速公路联络线湖州段第JA02标段仓库 | 8500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | - 福建省莆田至炎陵高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段B合同段ZK102+600～ZK106+830（左侧） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 福建省泉厦漳城市联盟路泉州段路面E1标东石料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 浙江正方交通建设有限公司 | 福建省长乐前塘至福清庄前高速公路路面及交通安全设施工程B1合同段K91+268～K89+228（中分带） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 山东省京沪高速公路新泰至临沂（鲁苏界）段改扩建工程K667+300左幅中央分隔带 | 434 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中化学交通建设集团 | 山东省京沪高速公路新泰至临沂（鲁苏界）段改扩建工程K607+400左幅路侧 | 280 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 山东省京沪高速公路新泰至临沂（鲁苏界）段改扩建工程K564+700左幅中央分隔带 | 380 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山东鲁桥建设有限公司 | 山东省青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程K37+500左幅路侧 | 528 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 山东泰山路桥工程公司 | 山东省青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程K21+360左幅路侧 | 608 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县九洲电力交通设施有限公司 | 山东东方路桥建设总公司 | 山东省青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程K7+802右幅中央分隔带 | 480 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 河南省郑州至西峡高速公路尧山至栾川段工地现场K7+000～K11+000左幅外侧 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 河南省济源至洛阳西高速公路项目工地现场K34+000～K38+000左幅外侧 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 河南省郑州至西峡高速公路尧山至栾川段工地现场K19+000～K23+000右幅外侧 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山东顺遂交通工程有限公司 | 河南省郑州至西峡高速公路尧山至栾川段工地现场K39+400～K43+244左幅外侧 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河南省国道310洛三界至三门峡西段南移新建工程项目K52+300处 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河南省国道310洛三界至三门峡西段南移新建工程项目K56+500处 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区贺州至巴马高速公路（昭平至蒙山段）蒙山东互通料场 | 304 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区贺州至巴马高速公路（昭平至蒙山段）蒙山东互通料场 | 688 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度、防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 湖南省G5513长沙至益阳高速公路扩容工程交安12标现场 | 602 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度、防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 湖南省辰波建设有限公司 | 湖南省G5513长沙至益阳高速公路扩容工程交安11标现场 | 560 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度、防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县神帮交通设施有限公司 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 湖南省S233临澧合口大桥至石门高桥段公路项目现场 | 600 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司/中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省白沙快速出口路儋州互通 | 2000 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司/中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省白沙快速出口路儋州互通 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司/中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省白沙快速出口路儋州互通 | 359 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 成都新中联交通设施有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 四川省成都经济区环线高速公路蒲江至都江堰K313+000处 | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 中铁十六局集团电气化工程有限公司 | 四川省成都经济区环线高速公路德阳至简阳DK122+130处 | 316 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省攀枝花至大理高速公路（四川境）太平互通K27+000处 | 600 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中铁四局集团机电设备安装有限公司遵义至余庆高速公路JA标项目 | 贵州省遵义至余庆高速公路JA标1号仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 中吉智能交通设施有限公司 | 云南交投集团物资有限公司 | 云南省腊满高速公路勐捧料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 云南鑫垚公路工程有限公司 | 云南省香丽高速公路K43处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县九洲电力交通设施有限公司 | 湖南同力交通实业有限公司 | 云南省香丽高速公路K114处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 中铁十五局集团电气化工程有限公司 | 陕西省合阳至铜川高速公路合阳县同家庄镇K13+600交安一标2号料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 陕西省子长至姚店高速公路项目陕西路桥集团有限公司交安产品库房 | 874 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 陕西省子长至姚店高速公路项目陕西路桥集团有限公司交安产品库房 | 870 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 陕西省子长至姚店高速公路项目K51+900～K52+900左幅 | 550 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 陕西省子长至姚店高速公路项目K47+500~K48+500右幅 | 550 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中铁二十局集团有限公司黄蒲高速施工总承包第六项目部 | 陕西省陕西境黄龙至蒲城公路（黄龙至白水段）项目中铁二十局集团有限公司黄蒲高速施工总承包第六项目部交安料场 | 779 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 青海第六路桥建设有限公司 | 青海省国道215线涩北至察尔汗段公路工程K123处项目部库房 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县嘉运交通设施有限公司 | 中油（新疆）石油工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区S20五工台至克拉玛依一级改高速公路项目第一合同段小拐A停车区 | 8000 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 新疆维吾尔自治区S20五工台至克拉玛依一级改高速公路项目第二合同段K88+500处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速（G7）伊吾至巴里坤段高速公路项目YBJDJA盐池服务区 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速（G7）巴里坤至木垒段高速公路项目BMJDJA-1 K13+000处 | 560 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速（G7）巴里坤至木垒段高速公路项目BMJDJA-1 K13+000处 | 560 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速（G7）巴里坤至木垒段高速公路项目BMJDJA-1 K13+000处 | 560 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 山东宏利复合材料有限公司 | 中交二航局第四工程有限公司 | 湖南省S324东坪至梅城公路工程项目K21+000处 | 250 | 20 | 0 | 20 | 基底金属板厚、防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 山东宏利复合材料有限公司 | 中交二航局第四工程有限公司 | 湖南省S324东坪至梅城公路工程项目K21+000处 | 215 | 20 | 0 | 20 | 基底金属板厚、防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |