附件4

2020年度公路水路行业产品（公路波形梁钢护栏托架）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（个） | 抽样样本数（个） | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 浙江省G25富阳至G60诸暨高速联络线工程第JA03标段库房 | 560 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县神帮交通设施有限公司 | 湖南湘筑工程有限公司 | 湖南省S233临澧合口大桥至石门高桥段公路项目现场 | 500 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |