附件7

2020年度交通运输产品（路面标线涂料）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(袋) | 抽样样本数(组) | 按标准JT/T 280－2004判定 |  |  | 按JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 山东路美交通设施有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 天津市静海区津石高速天津西段项目沿庄镇沥青拌合站料场 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
| - 1 | 河北迈道交通设施工程有限公司 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 河北省津石高速公路津冀界至保石界段JSJA2标高阳县东河村 | 120 | 12 | 12 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 保定科建交通工程有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 河北省津石高速公路津冀界至保石界段JSJA1标四工区K173+900料场 | 60 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 河间市优畅交通设施工程有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 河北省津石高速公路津冀界至保石界段JSJA1标一工区旺村镇张荆河村库房 | 200 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
| - 1 | 天途路业集团有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司长治环线改扩建总承包项目部交安分部 | 山西省长治环线改扩建工程总承包项目部长治市微子镇料场 | 120 | 12 | 12 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 保定新兴交通设施有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 内蒙古自治区苏化高速公路项目锡盟段镶黄旗标线队伍驻地 | 800 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 河北顺达交通工程有限公司 | 包头市公路工程股份有限公司 | 内蒙古自治区国道210线满都拉口岸至白云鄂博段土建2分部料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
| - 1 | 沈阳正宏宇交通设施有限公司 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 辽宁省2020年高速公路交通标线改造工程G11鹤大线桓仁南收费站仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
| - 1 | 沈阳正宏宇交通设施有限公司 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 辽宁省2020年高速公路交通标线改造工程S10抚通线永陵收费站仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 吉林富赛交通设施工程有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | - 吉林省双洮高速公路交安材料料场 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 吉林富赛交通设施工程有限公司 | 北京华凯交通科技股份有限公司 | - 吉林省集安高速公路交安材料料场 | 350 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 吉林省宏泽交通设施有限公司 | 中交路桥建设有限公司通榆分公司 | - 吉林省松通高速公路交安材料料场 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
| - 2 | 山西中涂交通股份科技有限公司 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 吉林省集双高速公路交安24标材料料场 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 吉林省交通实业发展有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | - 吉林省龙蒲高速公路交安02标材料料场 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 河北保定亿路达交通设施有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | - 吉林省京哈高速公路长春至拉林河段交安材料料场 | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 苏州交通工程集团有限公司 | 江苏省溧阳至高淳高速公路南京段K20+700料场 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 江苏中路交通发展有限公司 | 江苏省溧阳至高淳高速公路常州段汤桥互通 | 30 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
| - 1 | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 浙江省G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段第JA01标段仓库 | 1200 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江天诚交通科技股份有限公司 | 青岛建工路桥集团有限公司 | 浙江省G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段第JA02标段仓库 | 12800 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 浙江省G25富阳至G60诸暨高速联络线工程第JA03标段仓库 | 40 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 建德市路安交通设施有限公司 | 浙江省G25长深高速德清至富阳段扩容湖州段第JA01标段仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 福建省莆田至炎陵高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段B合同段尖峰山隧道 | 32 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 厦门鑫路交通工程有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 福建省泉厦漳城市联盟路泉州段路面E1标东石互通ZK11+000处 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 浙江正方交通建设有限公司 | 福建省长乐前塘至福清庄前高速公路路面及交通安全设施工程B1合同段北山隧道YK75+420处 | 36 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 福建华美达建设工程有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 江西省铜鼓至万载高速公路宜丰联络线项目双峰镇供电所材料仓库 | 364 | 20 | 18 | 2 | 抗压强度、玻璃珠含量 | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 山东路豪交通设施有限公司 | 中建路桥集团有限公司 | 山东省济广高速公路大学科技园互通立交料场 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 山东骏驰交通设施有限公司 | 德州市公路工程总公司 | 山东省济聊高速公路潘店互通立交料场 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 天途路业集团有限公司 | 哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 河南省济源至洛阳西高速公路济洛西项目仓库 | 800 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 天途路业集团有限公司 | 哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 河南省济源至洛阳西高速公路济洛西项目仓库 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 北京仁路交通科技有限公司 | 浙江长达交通设施有限公司 | 河南省郑州至西峡高速公路尧栾段YLJA-7标物资储备仓库 | 150 | 15 | 15 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 北京仁路交通科技有限公司 | 浙江长达交通设施有限公司 | 河南省郑州至西峡高速公路尧栾段YLJA-7标物资储备仓库 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 河南省济源至洛阳西高速公路JLXJA-1标项目部 | 800 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 温县阳光道路涂料厂 | 中国建筑股份有限公司 | 河南省国道310洛三界至三门峡西段南移新建工程项目K52+300处 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 温县阳光道路涂料厂 | 中国建筑股份有限公司 | 河南省国道310洛三界至三门峡西段南移新建工程项目K28+120处 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 山东省路桥集团有限公司 | 广东省汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段清远市清城区凤翔北路返还地7号仓库 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广东晟虹交通科技有限公司 | 江苏中路交通发展有限公司 | 广东省汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段清远市佛冈县四九镇惠清JA2仓库 | 360 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广东晟虹交通科技有限公司 | 江苏中路交通发展有限公司 | 广东省汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段清远市佛冈县四九镇惠清JA2仓库 | 360 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 南宁市高科交通设施有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区贺州至巴马高速公路（昭平至蒙山段）梧州市蒙山县甘棠小学仓库 | 265 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 湖南瑞途交通设施工程有限公司 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 湖南省临澧县城乡一体化智能交通PPP项目施工总承包项目部 | 800 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 南京鑫亮交通设施有限公司 | 湖南省永州公路桥梁建设有限公司 | 湖南省长益扩容交安工程10标 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 西安金路交通工程科技发展有限公司 | 湖南省长益扩容交安工程12标 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 湖南省辰波建设有限公司 | 湖南省长益扩容交安工程11标 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司/中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省白沙快速出口路施工单位仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司/中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省白沙快速出口路施工单位仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司/中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省白沙快速出口路施工单位仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 四川省成都经济区环线高速公路蒲江至都江堰段K315+640处 | 1240 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 四川鑫环球科技有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省攀枝花至大理高速公路（四川境）太平互通K27+000处 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 中铁十六局集团电气化工程有限公司 | 四川省成都经济区环线高速公路德阳至简阳段K119+970林家山隧道 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 中铁四局集团机电设备安装有限公司遵义至余庆高速公路JA标项目 | 贵州省遵义至余庆高速公路JA标项目部 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 云南交投集团物资有限公司 | 云南省腊满高速公路勐捧仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 湖南同力交通实业有限公司 | 云南省香丽高速公路雄古施工工区仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 云南迪诺特公路工程有限公司 | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 云南省武倘寻高速公路雄五华区沙朗社区水保村仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 陕西省子长至姚店高速公路项目陕西路桥集团有限公司交安一工区项目部 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 山西中涂交通科技股份有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 甘肃省临夏双城至达里加（甘青界）公路建设项目施工单位存料库房 | 320 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 山西中涂交通科技股份有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 甘肃省临夏双城至达里加（甘青界）公路建设项目施工单位存料库房 | 610 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 山西中涂交通科技股份有限公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省临夏双城至达里加（甘青界）公路建设项目施工单位存料库房 | 610 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 北京市卡利特精细化工公司 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 宁夏回族自治区银百高速公路3标柳条井料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 昌吉市三合盛泰商贸有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 新疆维吾尔自治区S20五工台至克拉玛依一级改高速公路项目第二合同段WKGJ-2标综合场站 | 5 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 乌鲁木齐鼎盛华勋交通设施有限公司 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速（G7）伊吾至巴里坤段高速公路项目YBJDJA盐池服务区 | 120 | 12 | 11 | 1 | 玻璃珠含量 | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 乌鲁木齐鼎盛华勋交通设施有限公司 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速（G7）伊吾至巴里坤段高速公路项目YBJDJA盐池服务区 | 250 | 20 | 18 | 2 | 玻璃珠含量 | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 福建华美达建设工程有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 江西省铜鼓至万载高速公路宜丰联络线项目双峰镇供电所材料仓库 | 259 | 20 | 1 | 19 | 软化点、抗压强度、玻璃珠含量 | 不合格 | 已整改，经确认合格。 | 型号规格： 热熔突起型 |
| 注： 1、JT/T 280-2004《路面标线涂料》； 2、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |