附件11

2020年度公路水路行业产品（高分子防水材料 片材）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 （m2） | 抽样样本数（组） | 按标准GB 18173.1-2012判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 衡水成林工程橡塑制品有限公司 | 四川路桥公路桥梁建设集团 | 河北省延崇高速公路延伸工程Y1合同库房 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水丰源土工材料有限公司 | 四川路桥公路桥梁建设集团 | 河北省延崇高速公路延伸工程Y1合同库房 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水三维科技开发有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 河北省延崇高速公路延伸工程Y2合同库房 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 淮安市大有塑纤有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 河北省延崇高速公路延伸工程Y2合同库房 | 4992 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水中铁建土工材料制造有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河北省京秦高速公路遵化至秦皇岛段A3标东旧窑2#隧道进口 | 1500 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 仪征市复地土工材料有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省京秦高速公路遵化至秦皇岛段B9标孤石峪隧道进口 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东领翔新材料有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 山西省省道三大线石楼县过境（孟家塔-板桥段）改线工程谋苏隧道出口 | 25700 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 中泰恒邦工程技术有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西省吕梁国道209改线工程总承包二分部贤鹰咀隧道出口 | 20000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 中泰恒邦工程技术有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西省吕梁国道209改线工程总承包三分部柳树墕隧道进口 | 30000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东亿博阳光工程材料有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 吉林省龙蒲高速公路甄峰岭1号隧道进口 | 5321 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东建通工程科技有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 吉林省龙蒲高速公路甄峰岭2号隧道出口 | 13875 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东建通工程科技有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 吉林省龙蒲高速公路甄峰岭2号隧道出口 | 13875 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衢州市鑫宏土工格栅有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江省杭金衢改扩建二期土建第05标段樊村3号隧道口仓库 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 宏诚合成材料（江苏）有限公司 | 中交第四公路工程局有限公司 | 安徽省S11芜湖至黄山高速公路06标库房 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 四川省宏源防水工程有限公司 | 中铁隧道股份有限公司 | 安徽省S11芜湖至黄山高速公路05标仓库 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 盐城市龙昌塑胶制品有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建省漳武线永定至南靖高速公路南靖段A1合同段仓库 | 1500 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 盐城市龙昌塑胶制品有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建省漳武线永定至南靖高速公路南靖段A3合同段仓库 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆市磊洲工程材料有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 福建省漳武线永定至南靖高速公路南靖段A4合同段仓库 | 3000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏华伟防水材料有限公司 | 中交二航局第四工程有限公司 | 湖南省S324东坪至梅城公路工程项目大将隧道 | 3800 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏创鑫土工材料有限公司 | 中交二航局第四工程有限公司 | 湖南省S324东坪至梅城公路工程项目袁家垄隧道 | 4962 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏华伟防水材料有限公司 | 中交二航局第四工程有限公司 | 湖南省S324东坪至梅城公路工程项目戴家里隧道 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏鼎泰工程材料有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司 | 广东省中山至阳春高速公路开平至阳春段土建5标项目部库房 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 南京坤驰合成材料有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 广东省中山至阳春高速公路开平至阳春段土建3标项目部库房 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 仪征易力土工合成材料有限公司 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 贵州省铜仁市沿河经印江（木黄）至松桃高速公路第八合同段凉风坳隧道出口 | 1050 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水中铁建土工材料制造有限公司 | 中交一公局第三工程有限公司 | 贵州省铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路第六合同段李家寨隧道出口 | 204 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 昆明路存工程材料有限公司 | 贵州路桥集团有限公司 | 贵州省镇赫高速公路T3标仙人洞隧道出口库房 | 1250 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 贵州腾际环保科技有限公司 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 贵州省镇赫高速公路T1合同段仙鹅抱蛋隧道进口库房 | 3105 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 景县赛亚桥梁工程材料有限公司 | 中交一公局第五工程有限公司 | 贵州省沿河经印江（木黄）至松桃高速公路J5标柏树坪隧道进口库房 | 4929 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏昌吉利土工材料有限公司 | 中交一公局第五工程有限公司 | 贵州省沿河经印江（木黄）至松桃高速公路TJ4标郭家隧道右洞进口 | 1676.4 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 昆明路迈土工合成材料制造有限公司 | 云南云岭高速公路建设集团 | 云南省墨江至临沧公路（勐大至临翔段）顺通1号隧道进口仓库 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 云南展鹏土工材料制造有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 云南省墨江至临沧公路（勐大至临翔段）五老山隧道进口 | 750 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 仪征市金坤防水材料有限公司 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南省蔓耗至金平高速公路草果山隧道进口右洞 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆德桥橡胶有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 云南省玉楚高速公路TJ-9标许家村隧道 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 浙江百川新型建材有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 云南省芒枕隧道防水板库房处 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 西安永庆复合材料有限公司 | 中交一公局第一工程有限公司 | 陕西省西安外环高速公路（南段）LJ-14合同段仓库 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏苏龙环保科技有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 陕西省西安外环高速公路南段LJ-13段交通产品库房 | 9030 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 甘肃省S38王格尔塘至夏河高速公路WXSG-3标交通产品库房 | 2160 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 宏祥新材料股份有限公司 | 邢台路桥建设总公司 | 甘肃省S38王格尔塘至夏河高速公路WXSG-5标交通产品库房 | 2544 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 宏诚合成材料（江苏）有限公司 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 甘肃省S38王格尔塘至夏河高速公路WXSG-6标二工区交通产品库房 | 3060 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏建辉工程材料有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 青海省国道569曼德拉至大通公路宁缠垭口至克图段公路工程NK-SG2标材料室 | 5000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水中铁建土工材料制造有限公司 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区G575线巴里坤至哈密段公路建设项目土建一标巴里坤县白石头乡军马场库房 | 14000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水中铁建土工材料制造有限公司 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区G575线巴里坤至哈密段公路建设项目土建一标巴里坤县白石头乡军马场库房 | 14000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水中铁建土工材料制造有限公司 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区G575线巴里坤至哈密段公路建设项目土建一标巴里坤县白石头乡军马场库房 | 9460.5 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水中铁建土工材料制造有限公司 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区G575线巴里坤至哈密段公路建设项目土建一标巴里坤县白石头乡军马场库房 | 9936 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水中铁建土工材料制造有限公司 | 中交一公局第五工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区G575线巴里坤至哈密段公路建设项目土建二标哈密市伊州区西山乡土建二标库房 | 13000 | 1 | 合格 | / | / | / |
| 注： 1、GB 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分 片材》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |