附件6

2020年度公路水路行业产品（公路波形梁钢护栏连接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（套） | 抽样样本数（套） | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河北中道公路安全设施有限公司 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 河北省津石高速公路津冀界至保石界段JSJA2标东河村料厂 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北路悦交通设施有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 河北省津石高速公路津冀界至保石界段JSJA1标三工区K45+200料场 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市中特金属制品有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 河北省津石高速公路津冀界至保石界段JSJA1标四工区K173+900料场 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 山西建筑工程集团有限公司国道G342晋城过境段工程总承包项目部 | 山西省国道G342晋城过境段工程晋城底村机安交电标段库房 | 23000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 山西建筑工程集团有限公司国道G342晋城过境段工程总承包项目部 | 山西省国道G342晋城过境段工程晋城底村机安交电标段库房 | 23000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 吉林省双洮高速公路交安材料料场 | 1000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 中交路桥建设有限公司通榆分公司 | 吉林省松通高速公路交安材料料场 | 1000 | 32 | 30 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市方远交通设施有限公司 | 江苏润达交通养护有限公司 | - 江苏省溧阳至高淳高速公路南京段K34+700处 | 30000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天望交通设施有限公司 | 苏州三安交通设施有限公司 | - 江苏省溧阳至高淳高速公路常州段汤桥收费站料场 | 30000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天望交通设施有限公司 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 浙江省G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段第JA01标段库房 | 95000 | 32 | 29 | 3 | 抗拉强度 | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 青岛建工路桥集团有限公司 | 浙江省G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段第JA02标段库房 | 22000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 浙江省G25富阳至G60诸暨高速联络线工程第JA03标段库房 | 5000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 建德市路安交通设施有限公司 | 浙江省G25长深高速德清至富阳段扩容湖州段第JA01标段仓库 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州临安天目电力配件有限公司 | 徐州市公路工程总公司 | 浙江省G25德清至G60桐乡高速联络线湖州段第JA02标段仓库 | 130000 | 32 | 30 | 2 | 抗拉强度 | 合格 | / | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | - 福建省莆田至炎陵高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段B合同段小构拌和站 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 福建省泉厦漳城市联盟路泉州段路面E1标东石料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 浙江正方交通建设有限公司 | 福建省长乐前塘至福清庄前高速公路路面及交通安全设施工程B1合同段阳下拌合站 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 山东省京沪高速公路新泰至临沂（鲁苏界）段改扩建工程八合同料场 | 1000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 中化学交通建设集团 | 山东省京沪高速公路新泰至临沂（鲁苏界）段改扩建工程K617+800现场 | 5000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 山东省京沪高速公路新泰至临沂（鲁苏界）段四合同改扩建工程料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 山东鲁桥建设有限公司 | 山东省青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程四合同料场 | 1000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路悦交通设施有限公司 | 山东泰山路桥工程公司 | 山东省青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程二合同料场 | 2000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县九洲电力交通设施有限公司 | 山东东方路桥建设总公司 | 山东省青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程一合同料场 | 2000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天辰交通安全设施有限公司 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 河南省郑州至西峡高速公路尧栾段工地现场 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 抗拉强度 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天辰交通安全设施有限公司 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 河南省郑州至西峡高速公路尧栾段工地现场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 河南省郑州至西峡高速公路尧栾段工地现场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 河南省郑州至西峡高速公路尧栾段工地现场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 山东顺遂交通工程有限公司 | 河南省郑州至西峡高度公路尧栾段工地现场/仓库 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 山东顺遂交通工程有限公司 | 河南省郑州至西峡高速公路尧栾段工地现场/仓库 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 河南省济源至洛阳西高速公路K38+000-K34+000左幅外侧 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 河南省济源至洛阳西高速公路K38+000-K34+000左幅外侧 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天辰交通安全设施有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河南省国道310洛三界至三门峡西段南移新建工程项目K52+300 | 300 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天辰交通安全设施有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河南省国道310洛三界至三门峡西段南移新建工程项目K56+500 | 610 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市方远交通设施有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区贺州至巴马高速公路（昭平至蒙山段）蒙山东互通料场 | 7500 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市方远交通设施有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区贺州至巴马高速公路（昭平至蒙山段）蒙山东互通料场 | 2100 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市永年区鸿哲交通设施有限公司 | 湖南省辰波建设有限公司 | 湖南省长益扩容工程交安工程11标现场 | 5000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 湖南省长益扩容工程交安工程12标现场 | 5000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县神帮交通设施有限公司 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 湖南省S233临澧合口大桥至石门高桥段公路现场 | 5000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司/中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省白沙快速出口路儋州互通 | 9800 | 32 | 31 | 1 | 防腐层外观 | 合格 | / | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司/中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省白沙快速出口路儋州互通 | 9500 | 32 | 31 | 1 | 防腐层外观 | 合格 | / | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司/中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省白沙快速出口路儋州互通 | 9300 | 32 | 30 | 2 | 防腐层外观 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市厚源交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省攀枝花至大理高速公路（四川境）太平互通K27+000 | 10762 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北道中交通设施有限公司 | 中铁十六局集团电气化工程有限公司 | 四川省成都经济区环线高速公路德阳至简阳段K97+300 | 63750 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限国公司 | 云南鑫垚公路工程有限公司 | 云南省香丽高速公路K43处 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县九洲电力交通设施有限公司 | 湖南同力交通实业有限公司 | 云南省香丽高速公路K114处 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冷水江天宝交通设施有限公司 | 中铁十五局集团电气化工程有限公司 | 陕西省合阳至铜川高速公路合阳县同家庄镇K13+600交安一标2号料场 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 陕西省子长至姚店高速公路项目陕西路桥集团有限公司项目交安产品库房 | 5250 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 陕西省子长至姚店高速公路项目陕西路桥集团有限公司项目交安产品库房 | 2700 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 中铁二十局集团有限公司黄蒲高速施工总承包第六项目部 | 陕西省陕西境黄龙至蒲城公路（黄龙至白水段）项目中铁二十局集团有限公司黄蒲高速施工总承包第六项目部白水县雷牙村库房 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 中铁二十局集团有限公司黄蒲高速施工总承包第六项目部 | 陕西省陕西境黄龙至蒲城公路（黄龙至白水段）项目中铁二十局集团有限公司黄蒲高速施工总承包第六项目部白水县雷牙村库房 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区S20五工台至克拉玛依一级改高速公路项目第三合同段新湖七场五连 | 1600 | 32 | 30 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北中道公路安全设施有限公司 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区S20五工台至克拉玛依一级改高速公路项目第三合同段冬麦村 | 2000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天辰交通安全设施有限公司 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速（G7）伊吾至巴里坤段高速公路项目中铁十二局集团电气化工程有限公司 YBJDJA盐池服务区 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速（G7）巴里坤至木垒段高速公路项目BMJDJA-2大石头服务区 | 8600 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速（G7）巴里坤至木垒段高速公路项目BMJDJA-2大石头服务区 | 1320 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速（G7）巴里坤至木垒段高速公路项目BMJDJA-2大石头服务区 | 1560 | 32 | 29 | 3 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北能电交通设施有限公司 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 内蒙古自治区包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程包茂二标交安料场 | 10000 | 32 | 0 | 32 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 邯郸市方远交通设施有限公司 | 云南交投集团物资有限公司 | 云南省腊满高速公路勐捧仓库 | 10000 | 32 | 22 | 10 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 冷水江天宝交通设施有限公司 | 中铁十五局集团电气化工程有限公司 | 陕西省合阳至铜川高速公路合阳县同家庄镇K13+600交安一标2号料场 | 10000 | 32 | 0 | 32 | 抗拉强度、防腐层外观、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东宏利复合材料有限公司 | 中交二航局第四工程有限公司 | 湖南省S324东坪至梅城公路工程项目K21+000处 | 500 | 32 | 0 | 32 | 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 山东宏利复合材料有限公司 | 中交二航局第四工程有限公司 | 湖南省S324东坪至梅城公路工程项目K21+000处 | 860 | 32 | 0 | 32 | 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 山东宏利复合材料有限公司 | 中交二航局第四工程有限公司 | 湖南省S324东坪至梅城公路工程项目K21+000处 | 250 | 32 | 0 | 32 | 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 山东宏利复合材料有限公司 | 中交二航局第四工程有限公司 | 湖南省S324东坪至梅城公路工程项目K21+000处 | 215 | 32 | 0 | 32 | 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |