附件8

2020年度公路水路行业产品（路面标线用玻璃珠）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(袋) | 抽样样本数(组) | 按标准GB/T 24722-2009判定 |  |  | 按JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 中交一公局集团有限公司 | 天津市静海区津石高速天津西段项目沿庄镇沥青拌合站料场 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 内蒙古自治区公路交通投资发展有限公司苏化高速公路项目锡盟段镶黄旗标线队伍驻地 | 148 | 15 | 15 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 廊坊市路美玻璃制品有限公司 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 辽宁省2020年高速公路交通标线改造工程G11鹤大线桓仁南收费站仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 廊坊市路美玻璃制品有限公司 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 辽宁省2020年高速公路交通标线改造工程抚通线永陵收费站仓库 | 800 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 上海公路桥梁（集团）有限公司/上海佳标市政交通工程有限公司 | 上海昆阳路越江及配套道路工程上海市奉贤区庄行镇北横路友谊路路口向西500米项目部 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 苏州交通工程集团有限公司 | 江苏省溧阳至高淳高速公路南京段K20+700料场 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 江苏中路交通发展有限公司 | 江苏省溧阳至高淳高速公路常州段汤桥互通 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 安徽省滁州西环高速公路滁州市全椒县石沛镇石沛互通料场 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 河南省济源至洛阳西高速公路项目JLX JA-1标项目部 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 绵阳光耀新材料有限责任公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河南省国道310洛三界至三门峡西段南移新建工程项目K52+300处 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 绵阳光耀新材料有限责任公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河南省国道310洛三界至三门峡西段南移新建工程项目K56+500处 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 定州科宏玻璃制品有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河南省国道310洛三界至三门峡西段南移新建工程项目K28+120处 | 60 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 湖南省永州公路桥梁建设有限公司 | 湖南省长益扩容交安工程10标 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 湖南省长益扩容交安工程12标 | 440 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 永清县同成玻璃制品有限公司 | 湖南省辰波建设有限公司 | 湖南省长益扩容交安工程11标 | 440 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 永清县城内奥光玻璃珠厂 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 湖南省S233临澧合口大桥至石门高桥段公路处 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 南宁市高科交通设施有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区贺州至巴马高速公路（昭平至蒙山段）梧州市蒙山县甘棠小学仓库 | 49 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 广西嘉豪交通设施有限公司 | 广西壮族自治区融水至河池高速公路河池市罗城仫佬族自治县东门镇平定村项目部 | 136 | 14 | 14 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 四川省成都经济区环线高速公路蒲江至都江堰段K315+640处 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省攀枝花至大理高速公路（四川境）太平互通K27+000处 | 160 | 17 | 17 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 中铁十六局集团电气化工程有限公司 | 四川省成都经济区环线高速公路德阳至简阳段K119+970林家山隧道 | 72 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 云南交投集团物资有限公司 | 云南省腊满高速公路建设项目勐腊县勐捧镇勐哈村交安工程材料库房K2+100处 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 廊坊岳杰玻璃制品有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 陕西省子长至姚店高速公路项目陕西路桥集团有限公司交安产品库房 | 260 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限公司 | 中铁二十局集团有限公司黄蒲高速施工总承包第六项目部 | 陕西省陕西境黄龙至蒲城公路（黄龙至白水段）项目中铁二十局集团有限公司黄蒲高速施工总承包第六项目部史官镇库房 | 4 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限公司 | 中铁二十局集团有限公司黄蒲高速施工总承包第六项目部 | 陕西省陕西境黄龙至蒲城公路（黄龙至白水段）项目中铁二十局集团有限公司黄蒲高速施工总承包第六项目部富平县宫里镇库房 | 340 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 甘肃省临夏双城至达里加（甘青界）公路建设项目施工单位存料库房 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省临夏双城至达里加（甘青界）公路建设项目施工单位存料库房 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 青海第六路桥建设有限公司 | 青海省G215线涩北至察尔汗公路工程SL-JA标K123处项目部库房 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 上海碧禹新材料科技有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 新疆维吾尔自治区S20五工台至克拉玛依一级改高速公路项目第二合同段WKGJ-2标综合场站 | 5 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速G7伊吾至巴里坤段高速公路项目YBJDJA盐池服务区 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速G7伊吾至巴里坤段高速公路项目YBJDJA盐池服务区 | 200 | 20 | 19 | 1 | 粒径分布 | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 包头市公路工程股份有限公司 | 内蒙古自治区国道210线满都拉口岸至白云鄂博段土建2分部料场 | 90 | 9 | 6 | 3 | 粒径分布 | 不合格 | / | / |
|  | 天途路业集团有限公司 | 哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 河南省济源至洛阳西高速公路项目仓库 | 80 | 8 | 1 | 7 | 成圆率 | 不合格 | / | / |
|  | 廊坊伟奇玻璃珠有限公司 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 宁夏回族自治区银百高速公路3标柳条井料场 | 400 | 20 | 16 | 4 | 粒径分布 | 不合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 24722-2009《路面标线用玻璃珠》； 2、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |